|  | Revista de acesso livre no site www.dema.ufcg.edu.br/revista Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v.x, x (xxxx)xx-xx ISSN 1809-8797 |  |
| --- | --- | --- |

Difração de Raios X e Refinamento por Rietveld de Ferritas Mn0.65Zn0.35Fe2O4 sintetizada por reação de combustão

(Recebido em xx/xx/xxxx; revisado em xx/xx/xxxx; aceito em xx/xx/xxxx)

(Todas as informações contidas neste artigo são de responsabilidade dos autores)

______________________________________________________________________

- Resumo:

Neste trabalho, amostras de ferrita Mn0,65Zn0,35Fe2O4 foram sintetizadas por reação de combustão, utilizando-se glicina como combustível. O efeito da diluição com água destilada dos reagentes sobre a característica estrutural das amostras foi investigada.  As amostras foram caracterizadas por DRX e refinamento dos parâmetros da estrutura cristalina pelo método de Rietveld. Observou-se que o aumento da diluição contribuiu para a obtenção de ferrita Mn-Zn monofásica. O tamanho dos cristalitos variou de 46,59 a 52,67 nm.

Palavras-chave: ferritas Mn-Zn; reação de combustão; glicina.

_____________________________________________________________________________________

- Abstract:

In this study, samples of ferrite Mn0,65Zn0,35Fe2O4 were synthesized by combustion, using glycine as fuel. The effect of dilution with distilled water reagent on structural characteristic of the samples was investigated. The samples were characterized by XRD and refinement of crystal structure parameters by Rietveld method. It was observed that increasing the dilution contributed to obtain Mn-Zn ferrite phase. The crystallite size ranged from 46.59 to 52.67 nm.

Keywords: ferrites Mn-Zn, combustion reaction, glycine.

______________________________________________________________________

- Introdução

As ferritas são compostos químicos ferrimagnéticos, que apresentam estrutura cristalina tipo espinélio e geralmente são produtos da mistura de óxidos metálicos divalentes, como Zn+2, Mn+2, Ni+2, e íons trivalentes como Fe+3, Mn+3 ou Cr+3. Podendo também ser formados por outros óxidos como Mg, Cu, Co e Fe2O3 (Hematita)[1]. Dentre os diversos métodos de obtenção de ferritas, destaca-se o método de reação de combustão que permite obter materiais monofásicos com controle da microestrutura, das características dos pós como (pureza, homogeneidade química, morfologia, e tamanho médio das partículas). A técnica de reação por combustão é vista de forma simples, segura e rápida. Apresenta diversas vantagens como menor consumo energético, tempo de processamento rápido, temperatura de chama de combustão alta, o que permite eliminar grande quantidade de gases, aumentando conseqüentemente sua pureza[2,3]. Assim, este trabalho propõe produzir ferritas Mn0,65Zn0,35Fe2O4 por reação de combustão utilizando glicina como combustível e proporções entre a quantidade de reagentes total e água destilada (RT/H2O) de 1:14, 1:21 e 1:25, visando obtenção de amostras com partículas nanométricas e monofásicas.

- Metodologia

# 2.1 Materiais

Para a síntese das amostras de ferritas Mn-Zn foram utilizados os reagentes descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Reagentes utilizados para a obtenção das amostras de ferritas Mn-Zn sintetizadas com glicina e uréia diluída com água destilada em diferentes proporções.

| Reagentes | Fórmula molecular | Fornecedor | Pureza |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrato de manganês tetrahidratado | Mn (NO3)2.4H2O | Aldrich | 98 |
| Nitrato de zinco hexahidratado | Zn (NO3)2.6H2O | Vetec | 98 |
| Nitrato de ferro nonohidratado | Fe (NO3)3.9H2O | Aldrich | 99 |
| Glicina | C2H2NO2 | Aldrich | 99 |

2.2 Método

Inicialmente os nitratos metálicos de zinco, manganês e ferro (agentes oxidantes) foram pesados e misturados ao combustível glicina (agentes redutor), em proporções estequiométricas de modo a formar uma solução redox.  A quantidade dos reagentes utilizados se baseou na valência total dos reagentes oxidantes e redutores utilizando a teoria dos propelentes e explosivos [4].

De acordo com a teoria dos propelentes e explosivos, o carbono, hidrogênio, manganês, zinco e ferro são considerados como elementos redutores com as seguintes valências de 4+, 1+, 2+, 2+ e 3+, respectivamente. O oxigênio é considerado como elemento oxidante com valência de 2- e a valência do nitrogênio não é considerada na reação, devido o mesmo ser eliminado como gases de combustão e não como produto. A valência da glicina é 9+. Então, de acordo com os cálculos estequiométricos para as reações tem-se que a quantidade de glicina a ser utilizada é 4,44 mols.

Utilizando-se as respectivas massas moleculares dos reagentes e sua quantidade em mol estabelecida na estequiometria, obtêm uma quantidade de reagente total (RT) de 1432,28g. O recipiente utilizado para síntese foi um cadinho de sílica vítrea com capacidade de 200 mL. Para evitar o desperdício de reagentes durante as reações, os valores obtidos para cada reagente foram divididos por valor numérico diferentes. Os valores referentes às proporções utilizadas RT:H2O na síntese da ferrita Mn0,65Zn0,35Fe2O4 sintetizada com glicina, diluindo em uma quantidade fixa de 100 mL H2O destilada estão  apresentadas nas Tabelas 2.

Tabela 2. Proporções de diluições para o sistema Mn0,65Zn0,35Fe2O4, utilizando glicina como combustível.

| Sistema | RT(g) | H2O (mL) | Valor numérico | RT/Vn (g) | RT:H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1432,2850 | 100 | 50 | 28,6457 | 1:3,5 |
| G2 | 1432,2850 | 100 | 100 | 14,3172 | 1:7 |
| G3 | 1432,2850 | 100 | 150 | 9,5487 | 1:10 |
| G4 | 1432,2850 | 100 | 200 | 7,1616 | 1:14 |
| G5 | 1432,2850 | 100 | 300 | 4,7742 | 1:21 |
| G6 | 1432,2850 | 100 | 350 | 4,0924 | 1:25 |

A mistura dos reagentes com e sem diluição foram submetidas ao aquecimento externo em resistência espiral a uma temperatura (na resistência) de aproximadamente 600oC, até atingir a auto-ignição e conseqüentemente a combustão. Após a obtenção, as amostras de ferrita Mn-Zn (produto da reação), na forma de flocos porosos, foram desaglomerados em peneira malha 325 (abertura 44 µm) e caracterizadas.

A determinação das fases presentes das amostras de TiO2 foi caracterizada por difratometria de raios-X obtidos com o auxílio de um difratômetro de raios-X SHIMADZU (modelo XRD 6000) utilizando-se fonte de radiação monocromática Cu-Kα de λ = 1,5418°, com tensão de 40 Kv e uma corrente de 30 mA. As medidas varreram a faixa entre 15° e 85° (2) com fendas 1 (fendas de divergência: DS): 1 (fendas de espalhamento: SS): 0,3 (fendas de recepção: RS); com passo de 0,02o (2). Para identificação das fases utilizou-se o programa (Pmgr) da Shimadzu e acessou o banco de dados JCPDF.

De posse dos dados de difração de raios X foi feito o refinamento dos parâmetros estruturais pelo método de Rietveld[5],  usando o programa da série DBWS-9807[6], sendo possível assim, determinar a quantidade de cada fase presente na amostra de  Mn-Zn e o tamanho de cristalito para todos os planos cristalográficos usando a equação de Scherrer [7].

Por meio do gráfico de Williamson-Hall pode-se expressar o comportamento linear das amostras utilizando a Equação (1) de Williamson-Hall[8].

β×cosθλ=kD+4ελsenθ     (1)

onde β é a largura a meia altura do pico (FWHM), λ é comprimento de onda dos raios X e k é a constante que depende da simetria da reflexão e que em geral adota-se k = 1. O coeficiente angular e o coeficiente linear do gráfico βcosθ/(λ) versus sen θ, que será aproximado por uma reta (regressão linear: y = b +a.x), nos fornecem um valor aproximado para a microdeformação e para o tamanho de cristalito, respectivamente. O coeficiente linear b é igual a 1/D onde D é o diâmetro médio do tamanho de cristalito e o coeficiente angular aé igual a 4ε/λ onde ε é a microdeformação e λ é o comprimento de onda dos raios X, que é igual a 1,54 Å.

O padrão de difração de um material policristalino pode ser pensado como uma coletânea de reflexões, cada um tendo uma altura de pico, posição do pico, largura, e a área integrada é proporcional à intensidade de Bragg Ik, onde K corresponde ao índice de Miller da reflexão h,k,l. IK é proporcional ao quadrado do valor absoluto do fator de estrutura, |FK|2. O método Rietveld[5] tem a particularidade de resolver picos sobrepostos e para isso é necessário que se tenha primeiramente um modelo de partida. O método Rietveld, portanto se constitui um refinamento de estrutura.

Tipicamente, muitas reflexões Bragg contribuem para a intensidade yi, observado a qualquer ponto escolhido, i, no padrão de difração. As intensidades calculadas yci são feitas a partir dos valores calculados de FK a partir de um modelo de estrutura pela soma das contribuições calculadas das reflexões vizinhas Bragg mais o “background”, conforme a Equação (2):

yci=sKLKFK2Φ(2θi−2θK)PKASrE+ybi  (2)

Em que:

s é o fator de escala;

K representa os índices de Miller, h,k,l, para uma reflexão Bragg,

LK contém os fatores de Lorentz, polarização e multiplicidade,

 é a função perfil da reflexão,

PK é a função orientação preferencial,

A é o fator de absorção,

Sr é o fator de rugosidade da superfície,

E é o fator de extinção,

FK é o fator de estrutura para o K-ésimo reflexão Bragg,

ybi é a intensidade do “background” para o i-ésimo ponto.

O refinamento de estrutura está baseado na minimização da soma dos quadrados da diferença entre a intensidade calculada e observada para cada ponto do padrão de difração. Este método necessita previamente da estrutura cristalina para todas as fases envolvidas na mistura. O erro residual a ser minimizado é dado por (3):

Sy=iwiIObs−ICalc2,   (3)

onde Iobs e Icalc são as intensidades observadas e calculadas para cada passo, respectivamente e wi=1/Iobs.

Para as análises de refinamento as amostras foram analisadas num difratomêtro de raios X, (X-ray powder diffractometer Xpert) marca MPD (Panalytical) X-ray tubo de (Co) operado a 40kV e 30Am. O método de refinamento de estrutura (método de Rietveld)(5), foi realizado usando o programa da série DBWS-9807[5], sendo possível assim, determinar a quantidade de cada fase presente na amostra.

O cálculo de tamanho de cristalito Dhkl para todos os planos cristalográficos foi realizado usando a equação de Scherrer[7].

(4)

Onde k é o coeficiente de forma do ponto da rede recíproca (0,9-1,0), l é o comprimento de onda da radiação utilizada (1,54Å),  é a largura a meia altura do pico (FWHM), e  é o ângulo de difração. O parâmetro  foi corrigido utilizando a seguinte equação:

(5)

Onde inst é a largura instrumental extraída de uma amostra padrão que tenha um tamanho de partícula muito grande (~6 μm), e exp é a largura experimental da amostras a ser analisada. O padrão utilizado foi o boreto de lantânio (LaB6 -NIST).

- Resultados e Discussão

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios X das amostras de Mn0,65Zn0,35Fe2O4 obtidas com glicina em diferentes diluições. De acordo com os difratogramas de raios X, das amostras sintetizadas com glicina com diluição de 1;10 e 1:14 (amostras G3 e G4), Figuras 1(d) e 1(e), respectivamente, observa-se que houve apenas a formação da fase majoritária cúbica do espinélio (ficha padrão JCPDF 89-7554). Para as demais amostras, com diluição de 1:3,5 e 1:7, Figuras 1(b) e 1(c), observa-se que além da presença da fase majoritária cúbica do espinélio Mn0,65Zn0,35Fe2O4 (ficha padrão JCPDF 89-7554), ocorreu a formação de traços de hematita (Fe2O3) como fase segregada (JCPDF 89-8103).

Figura 1. Difratogramas de raios X das amostras de ferrita Mn-Zn preparados por reação de combustão utilizando glicina como combustível nas proporções (b)1:3,5 (amostra G1), (c)1:7 (amostra G2), (d)1:10 (amostra G3) e (e)1:14 (amostra G4).

Verificou-se que a diluição levou a mudança de fase, ou seja, o material que era polifásico (G1 e G2) passou a ser monofásico (G3 e G4). Este comportamento foi diferenciado do observado por Diniz et al (2004)(9), quando estudou o mesmo sistema com glicina usando como aquecimento uma placa quente a 480oC, com diluição 50, 100, 150 mL e sem diluição.  Diniz reportou que as reações realizadas utilizando glicina como combustível sem diluição resultou em fase secundária hematita (Fe2O3) e que apenas com elevada diluição foi possível obter um sistema monofásico.

Com base nos estudo realizado por DRX para os pós obtidos nas proporções 1:3,5; 1:7; 1:10 e 1:14 utilizando glicina foram determinados quantidade de fases, tamanho de cristalito. Pode-se observar mediante a Tabela 3, que as amostras G1 e G2, cujas proporções de diluição são 1:3,5 e 1:7, respectivamente, utilizando glicina como combustível apresentaram as fases ferrita e hematita, a concentração da fase hematita não ultrapassou 47%. A amostra 1:3,5 foi a que resultou na maior concentração da fase hematita de 46,33% e foi a amostra cuja intensidade dos picos da fase hematita Figura 10(b) foi mais intensa.

Tabela 3. Quantidades de fases e o tamanho de cristalito (D) para o pico de maior intensidade (311) das amostras de ferrita Mn-Zn sintetizadas com glicina.

| Amostras | G1 |  | G2 |  | G3 | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fases | Fe | Hm | Fe | Hm | Fe | Fe |
| Quantidade de fases (%) | 54 | 46 | 64 | 36 | 100 | 100 |
| D (nm) | 14 | n.d.* | 27 | n.d.* | 37 | 38 |

n.d.* - Não determinado; Fe - Ferrita; Hm - Hematita

Para se comprovar o efeito da diluição sobre a formação da fase única da ferrita, realizou-se refinamento por Rietveld das amostras com maior teor de diluição. A Figura 2 apresenta os difratogramas de raios X após refinamento pelo método de Rietveld para as amostras de ferrita Mn0,65Zn0,35Fe2O4 obtido por reação de combustão para diluições de 1:14, 1:21 e 1:25. Os pontos experimentais (pontos pretos) foram ajustados a intensidade (linha laranja) com o programa DBWS-9807 cuja ficha padrão é (JCPDF 89-7554).

Figura 2. Difração de raios-X da ferritas Mn-Zn obtidos por reação de combustão para diluição de: (a) 1:14 (G4), (b) 1:21 (G5) e (c) 1:25 (G6), respectivamente.

Através dos dados de refinamento foi possível observar que, as quantidades de fases, para as proporções 1:14, 1:21 e 1:25 obtidas por reação de combustão, foram de 100%, portanto pode-se concluir que estas apresentaram única fase (Zn0.75Mn0.75Fe1.5)O4.

A Figura 3 apresenta os gráficos de Williamsom-Hall para as amostras G4, G5 e G6 realizadas o refinamento.

Figura 3. Dados de microdeformação para as amostras de proporção 1:14 (G4), 1:21 (G5) e 1:25 (G6), respectivamente.

Para efeito de comparação a Tabela 4 apresenta o tamanho de cristalito do pico principal que corresponde ao plano (311), calculado pela equação de Scherrer. O valor calculado através da regressão linear utiliza ferramentas do programa do origin e a microdeformação de suas nanopartículas é observada a partir do gráfico Williamsom-Hall para as amostras com proporções 1:14, 1:21 e 1:25. A partir do coeficiente linear e da declividade da reta foram calculados os valores do tamanho de cristalito e a microdeformação na direção do plano de difração principal.

Tabela 4. Valores do tamanho médio de partícula e das microdeformações para as amostras G4, G5 e G6, cujas proporções são 1:14, 1:21 e 1:25.

| Amostras | Equação regressão linear | Tamanho de cristalito (D nm) |  | Microdeformação (ε %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equação de Scherrer | Análise Williamson Hall |  |
| G4 | Y= 0,000084x + 0,00302 | 53 | 33 | 0,00001617 |
| G5 | Y= -0,00005x + 0,00202 | 50 | 49,5 | -0,00000385 |
| G6 | Y= 0,00144x + 0,00237 | 44 | 42 | 0,0005044 |

Observou-se na Tabela 4 que para as amostras G5 e G6 de proporções 1:21 e 1:25 respectivamente, mesmo pelo gráfico Williamsom-Hall, o tamanho da partícula é bem próximo do valor calculado pela fórmula de Scherrer, conseqüentemente, favorecendo uma boa uniformidade na morfologia das partículas dessas amostras pela análise Williamsom-Hall. De uma forma geral, as amostras G4, G5 e G6 cujas proporções são 1:14, 1:21 e 1:25 respectivamente, apresentam uma pequena diferença entre os valores de tamanho de cristalito quando comparado pelos valores calculados pela equação de Scherrer e pela análise de Williamsom-Hall, conseqüentemente uma regular uniformidade (anisotropia) na morfologia das partículas.

- Conclusões

Para o sistema estudado neste trabalho, houve um aumento quase que exponencial da temperatura com o tempo de reação com temperatura de chama máxima de combustão aproximadamente de 900°C, possibilitando a formação da fase única ferrita (Zn0.75Mn0.75Fe1.5)O4, com tamanhos de cristalito observados para as amostras de proporções 1:14, 1:21 e 1:25 foram de 52,67, 50,13 e 46,59 nm, respectivamente. As amostras apresentaram características morfológicas constituídas de aglomerados moles, com aspecto poroso, na forma de espumas irregulares, constituídas de partículas muito finas e que se encontram aglomeradas. A elevada porosidade observada é proveniente da quantidade de gases liberada durante a síntese.

5.Referências

[1] LUCIANO, Arquimedes. Síntese e caracterização de compostos obtidos por moagem de alta energia do sistema Fe-Mn2O3. (2004), 141 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Física, Universidade Estadual de Maringá, 2004.

[2] FUMO, D. A.; MORELLI, M. R., SEGADÃES, A. M. Combustion synthesis of calcium aluminates. Materials Research Bulletin, v. 31, n. 10, (1996) 1243-1255.

[3] MANOHARAN, S. S.; PRASAD, V.; SUBRAMANYAM, S. V.; PATIL, K. C. Combustion synthesis and properties of fine particle La2CuO4 and La1.8Sr0.2CuO4. Physica C, v. 190, (1992) 225-228.

[4] JAIN, S. R.; ADIGA, K. C.; VERNEKER, V. R. P. A new approach to thermochemical calculations of condensed fuel-oxidizer mixture. Combustion and flame, v. 40, (1981) 71-79.

[5] RIETVELD, H. M., Line profile of neutron powder-diffraction peaks for structure refinement, Acta Crystallographica, v. 22, (1967) p.151.

[6] YOUNG, R. A.; LARSON, A.C.; PAIVA-SANTOS, C. O., Program DBWS-9807A – Rietveld analysis of X-ray and neutrons powder diffraction patterns, User’s Guide, (2000).

[7] KLUNG, H.; ALEXANDER, L. In X-ray diffraction procedures, Wiley, New York, EUA, (1962) p. 495.

[8] G.K. Williamson, W.H. Hall. X-ray line broadening from filed aluminum and wolfram, Act. Metal. 1 (1953) 22-31.

[9] DINIZ, A. P. A.; GAMA, L.; MORELLI, M. R.; KIMINAMI, R. H. G. A.; COSTA, A. C. F. M. Comparation of Ni-Zn ferrite powder preparation by combustion reaction using different synthetization routes. Journal of metastable and nanocrystalline materials, v.20-21, (2004) 582–587.

* E-mail: