Tabela I – Médias e desvio padrão das mensurações da rugosidade superficial dos espécimes submetidos a diferentes sistemas de clareamento e tratamento de superfície

| Sistema clareador | Textura da superfície | Baseline | Após 1 semana | Após 2 semanas | Após 3 semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Água destilada | Glaze | 0.067 (±0.003) | 0.078 (±0.003) | 0.083 (±0.005) | 0.079 (±0.003) |
|  | Polida | 0.068 (±0.006) | 0.094 (±0.003) | 0.092 (±0.002) | 0.090 (±0.0033) |
| Peróxido de Hidrogênio 10% | Glaze | 0.062 (±0.002) | 0.081 (±0.001) | 0.083 (±0.004) | 0.081 (±0.006) |
|  | Polida | 0.069 (±00.004) | 0.084 (±0.003) | 0.086 (±0.003) | 0.089 (±0.005) |
| Peróxido de Hidrogênio 35% | Glaze | 0.063 (±0.003) | 0.079 (±0.003) | 0.081 (±0.005) | 0.08 (±0.000) |
|  | Polido | 0.071 (±0.003) | 0.083 (±0.004) | 0.092 (±0.003) | 0.086 (±0.007) |

Tabela II- Médias e desvio padrão das mensurações de microdureza dos espécimes submetidos a diferentes sistemas de clareamento e tratamento de superfície

| Sistema clareador | Textura da superfície | Baseline | Após 1 semana | Após 2 semanas | Após 3 semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Água destilada | Glaze | 479.45 (±17.69) | 479.60 (±13.55) | 479.34 (±7.96) | 486.96 (±11.28) |
|  | Polida | 457.48 (±8.46) | 464.36 (±7.40) | 476.24 (±8.31) | 463.52 (±7.65) |
| Peróxido de Hidrogênio 10% | Glaze | 485.64 (±12.53) | 478.48 (±9.46) | 485.80 (±10.11) | 487.44 (±8.89) |
|  | Polida | 455.20 (±13.87) | 455.00 (±14.27) | 452.68 (±10.54) | 462.32 (±6.78) |
| Peróxido de Hidrogênio 35% | Glaze | 476.16 (±1186) | 485.68 (±4.53) | 489.40 (±10.17) | 478.04 (±14.82) |
|  | Polido | 472.36 (±11.85) | 466.80 (±3.62) | 464.42 (±7.63) | 475.60 (±12.01) |

Tabela III- medias e desvio padrão da diferença de cor dos espécimes submetidos a diferentes sistemas de clareamento e tratamento de superfície

| Sistema clareador | Textura da superfície | Baseline | Após 1 semana | Após 2 semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Água destilada | Glaze | 0.529 (±0.32) | 0.664 (±0.58) | 0.691 (±0.46) |
|  | Polida | 0.490 (±0.15) | 0.546 (±0.34) | 0.405 (±0.15) |
| Peróxido de Hidrogênio 10% | Glaze | 0.462 (±0.38) | 0.886 (±0.70) | 0.676 (±0.50) |
|  | Polida | 0.896 (±0.35) | 0.469 (±0.14) | 0.287 (±0.16) |
| Peróxido de Hidrogênio 35% | Glaze | 0.756 (±0.44) | 0.731 (±0.44) | 0.723 (±0.42) |
|  | Polido | 0.545 (±0.22) | 0.396 (±0.05) | 0.274 (±0.05) |